Univ A. Mira- Béjaia

Département : Mines et Géologie

L3. EM-

Mme. KAMLI

SERIE DE TD ET CORRIGE MINERALURGIE- Chapitre Propriétés physiques et Chapitre Séparation gravimétrique

Exercice 01

- des particules sphériques de 10 micromètre se sédimentent sous l'influence de leurs poids. Sachant que la MV des particules est de 2650 Kg/m3, que la viscosité dynamique et la MV du fluide sont respectivement de : 1.8x10-5 Pa.s et 1.2 Kg/m3.

- Déterminez le régime de sédimentation et la hauteur minimale de l'appareil pour que la sédimentation ait lieu en 1 Min.

Exercice 02

On ajoute 15 Kg de Ferro-Silicium (FeSi) de MV=3.6 g/cm3 à l'eau pour préparer 35 litre de suspension lourde ;

- Quelle sera la MV de la suspension ?

- Calculez la dilution et les % de solide en poids et en volume ;

- Calculez la MV de la suspension de 10 litres de volume.

Exercice 03

- On utilise 04 jigs ayant chacun une aire rectangulaire de (1.17 m x 1.0 m). Si chacun à une capacité spécifique de 0.75 t/h/m2, si le minerai est constitué de cassitérite (10 % en masse avec une masse volumique de 7) et de gangue (90% en masse et MV = 2.7) et si la pulpe alimentée à 30% de solide en masse.

- Trouvez le débit volumique total de la pulpe (en m3/h) qu'on peut traiter.

Exercice 04

- On suppose que la capacité spécifique d'une spirale d'un modèle donné est de 3.5 t/h de solide. Si la pulpe est alimentée à 32% de solides en masse, si le minerai de rutile TiO2  a une teneur de 3.1 % Ti et si la gangue a une masse volumique moyenne de 2.8 g/cm3.

- Calculez le débit de la pulpe en L/min qu'on peut alimenter à cette spirale (sachant que les masses atomiques respectives de Ti et O sont : 47.9 et 16).

Corrigé

Solution Exo.01 et Exo.02-  éxpliquer et noter en classe :

Résultats Exo.01 : 0.008 m/s ; 48.0 cm.

Résultats Exo.02 : 1.3 Kg/l ; 2.05 ; 32.96 % ; 11.90 % ; ρp  = 2.08 Kg/l.

Solution Exo.03- éxpliquer,  noter en classe et reproduite en ce qui suit :

- Débit massique de solide : 0.75*1.17=0.88 t/h ;

- Débit massique de la pulpe est donc : 0.87*(100/0.3) = 2.9 t/h :

Ou : 0.87.......30% et X.........100%, on a appliqué la règle de trois ;

- Débit massique de l'eau : 2.9 - 0.88 = 2.03 t/h ;

- Débit volumique de la pulpe (m3/h) :

D'abord on doit trouver la masse volumique moyenne du minerai, ou on a :

0.88/ ρs = (10%*0.88/7) + (90%*0.88/2.7)

Donc : ρs = 2.09 ;

Ensuite on calcule la densité de la pulpe. Où :

2.9/ρp = (0.88/2.09) + (2.03/1)

Donc : ρp = 1.18 ;

Finalement le débit volumique de la pulpe est :

2.9/1.18 = 2.45. On multiplie par 4 jigs, on obtient la valeur de 9.83 m3/h de débit volumique de pulpe.

Rectifiez les résultats obtenus en cours

Solution Exo.04- éxpliquer en classe et noter comme suit :

- Débit massique de la pulpe permis : (3.5*100)/32 = 10.9 t/h par spirale (comme l'on applique la règle de 3) ;

a) Débit massique de la rutile :

- Masse moléculaire de rutile = 47.9 + (16*2) = 79.9 ;

- Pourcentage de rutile = (3.1 x 79.9) / 47.9 = 5.2 % ;

- Débit de rutile = (3.5*5.2) / 100 = 0.18 t/h ;

b) Masse volumique moyenne du minerai :

3.5/ρs = (0.18/4.2) + (3.3/2.8)

Donc : ρs = 2.85 g/cm3 ;

c) Débit de l'eau = 10.9 - 3.5 = 7.4 t/h ;

d) Densité de la pulpe :

10.9/ρp = (3.5/2.85) + (7.4/1)

Donc : ρp = 1.26 t/m3 ;

e) Débit volumique de la pulpe :

10.9/1.26 = 8.65 m3/h = 144 l/min.

NB. Les autres éxos et éxos d’application effectuer en cours sont à réviser également.

Bonne réception